《绿色设计产品评价技术规范 针织印染布》

中国纺织工业联合会团体标准编制说明

（征求意见稿）

《绿色设计产品评价技术规范 针织印染布》编制组

二〇一九年四月

目    录

1项目概况	2

1.1任务来源	2

1.2目的意义	2

1.3主要起草单位	2

1.4任务分配介绍	2

2行业概况	3

2.1我国针织工业发展现状	3

2.2当前针织行业所面临的形势和问题	4

2.3主要生产工艺流程和资源能源消耗环节	4

3编制原则和方法	6

3.1编制原则	6

3.2编制方法	6

4编制过程	8

5标准主要技术内容	8

5.1标准适用范围	8

5.2标准名称	9

5.3标准文本框架	9

5.4评价指标的确定及制定依据	9

6与国内相关标准的对比	16

7对标准实施的建议	16

8其他情况	16

《绿色设计产品评价技术规范 针织印染布》团体标准

编制说明

# 项目概况

## 任务来源

由中国纺织经济研究中心、浙江迎丰科技股份有限公司等单位共同申报的《绿色设计产品评价技术规范 针织印染布》团体标准于2018年5月向中国纺织工业联合会申请立项，获批立项号为：201801-CNTAC030。该标准属于节能与综合利用领域，技术归口单位为中国纺织工业联合会标准化技术委员会。

## 目的意义

《中国制造2025》提出“支持企业开发绿色产品，推行生态设计，显著提升产品节能环保低碳水平，引导绿色生产和绿色消费”。2015年10月13日，《生态设计产品评价通则》、《生态设计产品标识》、《生态设计产品评价规范 家用洗涤剂》等系列标准已由国家标准委批准发布。2016年9月14日工业和信息化部在《绿色制造工程实施指南（2016-2020）》中明确提出“到2020年，开发推广万种绿色产品”的目标。为落实纺织行业绿色发展战略，纺织行业率先在羊绒、丝绸、巾被产品等领域开展了绿色产品评价工作，已有40多种纺织产品列入到工信部绿色设计产品清单。为进一步扩大纺织行业绿色设计产品的范围，加快推进全行业绿色制造标准体系的建立与完善，引导行业企业生产方式、消费模式向绿色低碳转变具有深远意义。

## 主要起草单位

本标准由中国纺织工业联合会产业部组织，浙江迎丰科技股份有限公司、佛山市顺德彩辉纺织有限公司、互太（番禺）纺织印染有限公司、四川省宜宾惠美线业有限责任公司、浙江理工大学、中国纺织经济研究中心等单位共同编制。

## 任务分配介绍

浙江迎丰科技股份有限公司负责工艺路线、指标数据等资料提供，负责编制标准文本及编制说明等相关工作。

中国纺织经济研究中心负责组织开展标准项目的立项、实施和管理工作；负责对标准的框架、格式符合性、各阶段的标准稿、编制说明等材料，在技术层面进行把关。

其他起草单位负责数据资料提供、整理和分析，参与标准文稿的讨论和相关技术支持等工作。

# 行业概况

## 我国针织工业发展现状

1、经济保持整体平稳态势，增速有所趋缓

据国家统计局统计，2017年针织面料规上企业完成主营业务收入3072.27亿元，同比增长4.6%。其中，针织面料织造类规上企业主营业务收入同比增长5.43%，针织印染类规上企业增长1.33%，针织制品类规上企业增长2.42%。

2017年针织服装类规上企业累计完成针织服装产量133.47亿件，同比减少2.43%，针织服装类规上企业完成主营业务收入4003.75亿元，同比减少0.84%，为近五年来首次负增长。

近五年来针织行业规模不断扩大，但发展增速出现一定回落。据国家统计局统计，2017年行业（包括针织面料及针织服装）主营业务收入增速先增后降，全年针织行业5832家规上企业完成主营业务收入7076.45亿元，同比增长1.43%。

目前行业企业在加工产品的选择上更加向高附加值方向转型，在有效控制成本的同时，通过技术创新、设备改造和流程再造等，利润率有所增长，高质量发展初见成效。2017年规上企业完成利润总额395.58亿元，同比增长4.99%，行业利润率为5.59%。其中针织面料利润率6.2%，针织服装5.12%，针织染整行业达到8.13%。

2、国内市场温和增长，出口市场回暖明显

国内经济保持稳健增长，居民收入持续改善，为针织服装等消费提供了较好的经济条件，伴随消费升级，针织品在日常服装穿着中得到更多体现。据国家统计局统计，2017年我国社会消费品零售总额366262亿元，同比增长10.2%，其中限额以上单位服装、鞋帽、针纺织品零售额为14557亿元，同比增长7.8%。从进口针织服装数据看，2017年我国进口各类针织服装3.91亿件，数量同比增长15.58%，金额25.15亿元，同比增长18.28%，保持较快增长态势。

据中国海关统计，2017年针织行业（包括针织织物、针织服装及附件）出口稳步回升，全年实现出口882.65亿美元，占我国纺织品服装出口金额的33.06%。其中针织面料出口164.13亿美元，金额同比增长13.82%，增速出现简较大回升；针织服装出口595.31亿美元，金额同比减少4.97%，降幅较上年同期减少7.05个百分点。

## 当前针织行业所面临的形势和问题

1、产业向中高端转型面临压力

随着国内劳动力等成本不断上涨，我国针织行业受到来自东南亚等发展中国家和地区的更多影响，目前简单的低附加值加工市场竞争激烈，已经基本没有利润，往高附加值方向转型成为一种必然趋势。近几年针织面料出口维持增长，得益于我国完备的针织产业体系，特别是针织印染加工能力体现了我国针织产品较高的科技含量。设计研发和品牌营销是针织行业向高附加值环节转型的重点方向。但存在一定的难点和壁垒。我国针织企业大多都是从未国际大品牌代加工发展起来的，自主品牌发展滞后，为保证企业正常的订单和运营，自主品牌的发展受到国外品牌的限制。

2、消费市场的转化

我国消费主力已经是80后、90后，其消费习惯已经向追求品牌、品质、时尚、个性化等转变。针织类服装品类众多，是大众和年轻一族体现时尚穿搭的必备产品，例如T恤衫、针织衫、针织运动装、套头衫等均可以体现时尚与个性设计。

3、人才队伍建设任重道远

目前，产业发展人才和劳动力瓶颈及环境压力不断加大，企业普遍反映人才短缺及用工紧张情况，特别是沿海发达地区外地劳动力占比高，未来有面临人才回流到内地省份的压力。部分企业已经积极开展技术改造和设备自动化改造，已经很大程度上降低了操作技能本身的依赖程度，“去技能化”被提上日程，将极大的缓解行业劳动力短缺的问题。但受限于针织服装加工的特点，用工最多的针织服装生产加工目前仍难以完全实现自动化。

4、企业绿色发展的要求

近几年，行业企业面临的减排任务较重，终端客户对供应链链的绿色采购要求越来越多，都需要企业重视绿色环保问题。这种情况势必增加企业在节能减排上的投资，以及运营成本的上升。

## 2.3主要生产工艺流程和资源能源消耗环节

1、主要生产工艺流程

根据针织印染布纤维组分的不同，生产加工的流程有所区别，按组分划分，针织印染布可分为纯棉类、混纺类和化纤类。工艺流程图如下所示：

图1 针织印染布（纯棉类、混纺类）生产流程

图2 针织印染布（化纤类）生产流程

2、能耗、水耗和污染排放情况

本标准中，针织印染布生产加工的边界从纱线开始，到针织印染布成品结束。包括织布、预定型、印染、后整理及包装等过程。能源消耗体现在全过程，主要耗能设备有织布机、染缸、印花机、水洗机、定型机、打包机等。水耗主要在印染过程，包括前处理、染色/印花和后整理工序。污染物包括废水、废气和固体废弃物，其中废水主要产生环节是印染，色度高，有机物浓度高，水量大难处理；废气主要产生环节是热定型工序，主要污染物包括油烟、VOC等；固体废弃物主要产生环节是印染车间和污水处理厂，包括染化料桶、污泥等。

# 编制原则和方法

## 编制原则

本标准以GB/T 1.1为编制原则；与其他清洁生产、绿色生产标准协调一致；以国家《绿色制造标准体系建设指南》为指导；标准编制满足GB/T 32161《生态设计产品评价通则》要求；在试验验证和生产实践基础上制定标准指标，以达到绿色制造的目标。

本标准的编制体现了针织印染布生命周期绿色设计评价的分析、生产全过程预防控制和源头削减的思想。本技术规范框架及定量、定性指标内容的确定，充分依据现行的产业政策及节能减排政策，并充分考虑了国内优秀企业生产管理经验以及针织行业未来的发展趋势等信息内容。技术规范中指标的选取考虑了针织印染行业生产特点和指标的典型性、代表性、统计指标数据准确性等因素，使编制的技术规范具有可操作性。在标准制定过程中遵循了以下几个原则：

（1）科学性和规范性；

（2）先进性和实用性；

（3）与国家现行的产业政策等相符合性；

（4）与相关行业清洁生产评价指标体系接轨；

（5）充分考虑我国生产企业实际，符合针织行业发展的需求。

## 编制方法

本技术规范在编制过程中具体采用以下方法：

（1）资料收集法

为编制本技术规范，项目组先后收集有关标准文件及资料，如下：《纺织品 针织物 术语》（GB/T 5708-2001）、《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB 4287-2012）、《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB 17167-2006）、《用水单位水计量器具配备和管理通则》（GB 24789-2009）、《国家纺织产品基本安全技术规范》（GB 18401-2010）、《生态纺织品技术要求》（GB/T 18885-2009）、《质量管理体系 要求》（GB/T 19001-2016）、《环境管理体系  要求及使用指南》（GB/T 24001-2016）、《环境管理 生命周期评价 原则与框架》（GB/T 24040-2008）、 《环境管理 生命周期评价 要求与指南》（GB/T 24044-2008）、《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》（GB 31701-2015）、《生态设计产品评价通则》（GB/T 32161-2015）、《印染企业综合能耗计算办法及基本定额》（FZ/T 01002-2010）、《针织印染产品取水计算办法及单耗基本定额》（FZ/T 01105-2010）、《节水型企业 纺织染整行业》（GB/T26923-2011）、《取水定额 第4部分：纺织染整产品》（GB/T18916.4-2012）、《印染行业规范条件（2017年版）》、《纺织产品限用物质清单》（T/CNTAC 8-2018）、《中国纺织工业联合会团体标准管理办法（试行）》等，作为编制本技术规范的支撑性资料。

（2）标准框架法

根据《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》（GB/T 1.1-2009）、《生态设计产品评价通则》（GB/T 32161-2015）的编制要求，以及已经发布的《绿色设计产品评价技术规范 聚酯涤纶》（T/CNTAC33-2019）等CNTAC团体标准格式要求，确定了本技术规范框架。

（3）现场调研法

到针织印染生产企业进行现场调研，详细了解企业生产管理水平、工艺流程、关键生产技术和装备的技术进步情况以及主要工艺参数和污染物指标水平。认真询问生产运行记录，包括生产能耗、物耗等各项生产技术指标和生产管理情况，从本技术规范四类指标出发，全面、系统地了解行业生产的各个环节。

选取生产纯棉类针织印染布、混纺类针织印染布、化纤类针织印染布三大类相关产品的企业进行调研，重点调研国内有一定影响力、有一定生产规模的企业进行实地调研和函调，如互太（番禺）纺织印染有限公司、佛山市顺德彩辉纺织有限公司、湖北嘉麟杰纺织品有限公司、福建凤竹纺织科技股份有限公司等企业收集第一手数据。这些企业和专家给编制组提供了许多有益的意见，对该标准的制定，提供了很大的帮助。

（4）指标值确定

在定量绿色设计评价指标中，各指标的评价基准值是衡量该项指标是否符合绿色设计产品评价基准，基本选取的指标值为全部针织印染布生产企业的15%左右的达标率。在考量水资源利用方面，衔接了现行标准，选取新建企业与先进企业之间的水平，并根据企业目前实际情况，给出合理的指标。在考量电和气的能耗方面，考虑到自动化程度的提高，使用电量和用气量有所上升的因素，给出一定的发展空间。

在定性绿色设计评价指标中，衡量该项指标是否贯彻执行国家有关政策和法规情况，国家鼓励推广的节能减排技术装备是否应用，以及质量管理体系、环境管理体系、能源管理体系建设情况，化学品使用及产品质量等情况。

（5）征求意见与专家审核

编制组完成初稿后，请相关专家提出意见和建议，形成征求意见稿，发给重点企业进行试套，并提出意见和建议。再经过起草小组修改，形成送审稿，再征求专家意见后，形成报批稿。因此，多次的专家审核和企业意见，都是该标准编制过程中的依据。

# 编制过程

2018年6月，中国纺织工业联合会产业部组织召开了标准启动会，确定了标准研究方向、建立标准编制组、制定了工作计划等。

2018年8～11月，互太（番禺）纺织印染有限公司、佛山市顺德彩辉纺织有限公司等开始收集相关数据：梳理工艺流程，统计年度产量，监测能源使用、水资源利用及环境排放数据等。完成工作组讨论稿及相关文件的编写工作。

2019年3月9日，标准编制组在佛山顺德彩辉纺织有限公司进行调研并就讨论稿进一步研究，提出相关完善意见，如下：

（1）进一步修改针织印染布的边界图；（2）确定标准品和非标准品的折标系数，并在附录中说明；（3）进一步对产品安全性检测报告等资料进行研究，确定安全性相关指标和数据。

2019年4月中旬，标准征求意见稿完成编写，工作组通过网站公示等形式向相关单位和专家征求意见，在对意见进行收集整理后，会形成团体标准征求意见汇总处理表。

# 标准主要技术内容

## 标准适用范围

本标准给出了针织印染布生命周期绿色设计评价的定义、符合性评价要求、生命周期评价报告编制方法。

本标准适用于棉和化学纤维为主要原料生产的针织印染布绿色设计评价，包括服装、家纺用的各类漂白、染色和印花布等产品（婴幼儿及儿童纺织产品除外）。根据纤维组分的不同，针织印染布可以分为：纯棉类、混纺类和化纤类三种。

## 标准名称

《绿色设计产品评价技术规范 针织印染布》中国纺织工业联合会团体标准

## 标准文本框架

本标准正文主要包括七部分内容，分别为：

- 范围

- 规范性引用文件

- 术语和定义

- 评价要求

- 绿色设计自评价报告内容框架

- 生命周期评价报告编制方法

- 评价方法

本标准其他部分为：前言、引言和附录（包括规范性附录和资料性附录）。

## 评价指标的确定及制定依据

指标体系由一级指标和二级指标组成。一级指标包括资源属性指标、能源属性指标、环境属性指标和产品属性指标。二级指标标明了所属的生命周期阶段、基准值、判定依据等信息。

5.4.1定性考核指标的确定

定性指标主要是基础符合性指标，如污染排放、管理体系建设、生产工艺及装备、器具配备、产品质量等。定性评价指标主要根据国家有关政策以及行业发展规划选取，用于定性考核企业对有关政策法规的符合性及其生态保护、产品安全等实施情况。标准中定性指标规定如下：

（1）生产企业的污染物排放应达到国家或地方排污标准的要求，近三年无重大安全和环境污染事故。

解释说明：污染物排放标准是强制性标准，近些年我国政府大力倡导生态文明建设，以改善生态环境质量为最终目标，故所有生产型企业必须合法合规生产经营，印染企业应满足《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB 4287-2012）及其修改单，甚至更严格的地方标准要求。近三年没有重大安全和环境污染事故，且没有受到国家或地方环保执法部门通报、不合格产品被投诉等事件。

（2）生产企业应采用国家鼓励的技术、工艺和设备，不使用国家或有关部门发布的淘汰或禁止的技术、工艺和设备。

解释说明：不得使用列入工信部发布的《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》（第1-4批）中的机电设备和产品，不得生产《环境保护综合名录（2017年版）》中规定的“高污染、高环境风险”产品。鼓励采用先进的节能减排技术、工艺和装备，如：《国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备目录》（共三批）中的节水技术、《环境保护综合名录（2017年版）》中环境保护重点设备名录等。

（3）生产企业的环境管理，应按照GB/T 19001和GB/T 24001分别建立并运行质量管理体系、环境管理体系，并具有相应的能源管理制度。

解释说明：绿色设计产品生产企业需要有完善的管理制度和体系认证，包括质量管理体系、环境管理体系和能源管理制度等。

（4）生产企业应按照GB 17167、GB 24789分别配备能源计量器具、水计量器具。

解释说明：生产企业的能源计量器具和水计量器具配备应该达到100%二级计量，重点用能、用水等设备应达到100%三级计量。

（5）企业要规范化学品存储和使用，危险化学品应严格遵循《危险化学品安全管理条例》要求，加强对从业人员化学品使用的岗位技能培训。

解释说明：化学品管控正受到越来越高的关注和重视，目前有关化学品使用和管理方面有比较多的标准或资料，如《国家纺织产品基本安全技术规范》（GB 18401-2010）、《生态纺织品技术要求》（GB/T 18885-2009）、《印染行业规范条件（2017年版）》、《纺织产品限用物质清单》（T/CNTAC 8-2018）等。2019年，生态环境部发布了《化学物质环境风险评估与管控条例》（征求意见稿），对化学物质的环境风险管控做了规定。

（6）企业应建立原辅料绿色采购制度，有绿色采购产品目录和供应商目录。

解释说明：尽管我国于2003年1月1日正式实施《政府采购法》，近年来财政部会同国家发改委和环保总局先后建立了节能产品和环境标志产品政府优先或者强制采购的制度，但实事求是地说，目前我国的政府绿色采购还处于起步阶段，所占比例相对较低，在实际操作中也面临许多困难和障碍，也可以说，一个真正成体系的政府绿色采购制度并未建立起来，因此，丰富和完善其制度体系已成为政府采购改革的重要内容。

除了政府绿色采购能够激励企业生产过程绿色化之外，制造企业在产业链上同样应该建立企业层面的绿色采购制度，这种市场行为不但体现企业的社会责任和环境义务，同样的能够在消费端获得收益，引领绿色消费时尚。

（7）产品的基本安全技术要求应符合GB 18401、GB31701的规定。

解释说明：纺织品是直接和消费者有直接接触的产品，基本安全必须要满足国家标准的相关要求，尽量减少有毒有害化学品的使用，保证安全和健康。

（8）产品质量应达到行业现行产品质量标准要求，产品合格率达到95%以上。

解释说明：针织印染布是大类产品的统称，细分有成千上万种产品，这些产品都应该满足产品质量标准要求，这是最基础的条件。资源能源的消耗还与生产效率和合格产品的比率有很大关系，参照《印染行业规范条件（2017年版）》，对产品合格率进行了限定，确定为95%。

5.4.2定量考核指标的确定

定量指标分为一级指标和二级指标。一级指标包括资源属性指标、能源属性指标、环境属性指标和产品属性指标。二级指标标明了所属的生命周期阶段、基准值、判定依据等信息。定量指标主要包括资源能源消耗指标、资源综合利用指标、污染物产生指标、产品特征等指标。定量评价指标选取有代表性，能反映“节能”、“降耗”、“减污”和“增效”等有关节能减排最终目标的指标，建立评价模式。综合考评企业实施绿色设计产品生产的状况和企业节能减排程度。标准中对定量指标进行了规定，设置二级指标13项，基本涵盖了针织印染布生产的全部过程，见表1。

表1  针织印染布评价指标要求

| 一级 指标 | 二级指标 |  | 单位 | 基准值 | 判定依据 | 所属生命周期阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源属性 | 可分解出致癌芳香胺的偶氮着色剂a |  | mg/kg | 禁用d | 提供检测报告等相关证明材料 | 原材料获取 |
|  | 致癌染料b |  | mg/kg | 禁用d |  |  |
|  | 致敏性分散染料c |  | mg/kg | 禁用d |  |  |
|  | 单位产品取水量e |  | m3/t | ≤90 | 提供计算过程及证明材料（如生产设备清单、生产统计数据、生产工艺指导书等） | 产品生产 |
|  | 水重复利用率 |  | % | ≥45 |  |  |
| 能源属性 | 单位产品综合能耗（印染）f |  | kgce/t | ≤1100 |  |  |
| 环境属性 | 单位产品废水排放量g |  | m3/t | ≤70 | 提供计算过程及证明材料（如生产设备清单、生产统计数据、生产工艺指导书、委托合同等） | 产品生产 |
|  | CODCr排放浓度 （直接排放） |  | mg/l | ≤60 |  |  |
|  | 大气污染物排放浓度 | 颗粒物 | mg/m3 | ≤20 |  |  |
|  |  | 油烟 | mg/m3 | ≤30 |  |  |
|  |  | VOCS | mg/m3 | ≤60 |  |  |
|  | 固体废物处置率 |  | % | 100 | 不外排环境，自主或委托有资质单位回收处理，并提供相关证明材料 |  |
| 产品属性 | 产品应满足GB/T18885和T/CNTAC8的有关规定 |  | —— | —— | 提供检测报告等证明材料 | 产品使用 |
| a 可分解致癌芳香胺染料清单见GB18401附录C。 b 致癌染料清单见T/CNTAC 8-2018附录A。 c 致敏性分散染料清单见T/CNTAC 8-2018附录A，仅考核含聚酯、聚酰胺或醋酸纤维的产品。 d 限定值要求：可分解致癌芳香胺为≤20mg/kg，致癌染料为≤30mg/kg，致敏性分散染料为≤50mg/kg。 e本表中所列为标准品，系数为1.0，单位产品取水量为90t/t。当产品为非标准品时，折算方法和折标系数参见附录A。 f本表中所列产品为标准品，系数为1.0，单位产品印染布综合能耗为1100kgce/t。当产品为非标准品时，折算方法和折标系数参见附录A。 g本表中所列产品均为标准品，系数为1.0，单位产品废水排放量为70m3/t，当产品为非标准品时，以单位产品取水量的80%作为单位产品废水排放量限值。 |  |  |  |  |  |  |

（1）资源属性

染化料助剂的采购和使用：根据GB18401、T/CNTAC8等规定，选取可分解致癌芳香胺染料、致癌染料、致敏性分散染料作为评价指标，目的是从采购阶段就做好化学品管控。

针织印染布生产过程中，最大用水环节是印染工序。本标准中单位产品取水量设定了标准品的数值，即以中浅色纯棉针织印染布为标准品，折标系数为1.0。单位产品取水量的确定考虑两方面因素：一是参考了《节水型企业 纺织染整行业》（GB/T26923-2011）、《取水定额 第4部分：纺织染整产品》（GB/T18916.4-2012）、《印染行业规范条件（2017年版）》等标准；二是参考了针织印染企业实际用水状况。综合考虑，选取90立方米/吨作为标准品的单位产品取水量值。

表2 单位产品取水量规定值

| 参考标准 | GB/T26923-2011 | GB/T18916.4-2012 | 印染行业规范条件（2017年版） |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位产品取水量 | ≤100 | ≤100 | ≤90 |

若产品为非标准品，折标准品时按照修正系数折算，如下所示：

折标产量=实际统计产品产量x（产品折算系数+丝光工艺修正系数）

表3 针织印染布产量的折算系数（计算水耗用）

| 纤维成分 | 标准品（含人棉） | 棉混纺 | 化纤（合成纤维） |
| --- | --- | --- | --- |
| 修正系数 | 1.00 | 1.40 | 0.63 |
| 注：当生产过程中采用丝光工艺时，修正系数为：0.30。 |  |  |  |

水的重复利用率指在一定的计量时间（年）内，生产过程中所使用的重复利用水量与总用水量之比。例如空调循环水的再利用、冷却水再利用、生产过程中水的梯级利用等。依据国家节水型企业要求，本标准给出水的重复利用率为45%。

（2）能源属性

针织印染布的能源消耗主要是电耗和汽耗，综合考虑《印染企业综合能耗计算办法及基本定额》（FZ/T 01002-2010）、《印染行业规范条件（2017年版）》等标准，以及企业实际能源消耗状况。选定单位产品标准品综合能耗为1100kgce/t。

在计算单位产品综合能耗时，企业产品的实际产量应折算成标准品产量计算，如下：

折标产量=实际统计产品产量x（产品折算系数+特殊工艺修正系数）

本标准以中浅色纯棉针织印染布为标准品，折标系数为1.0。若产品为非标准品，折标准品时修正系数如下所示：

表4  针织印染布产量的折算系数（计算能耗用）

| 纤维成分 | 标准品（含人棉） | 棉混纺 | 化纤（合成纤维） |
| --- | --- | --- | --- |
| 修正系数 | 1.00 | 1.65 | 1.58 |
| 注：当生产过程中采用特殊工艺时，修正系数为：印花0.3，丝光0.35，特整0.25。 |  |  |  |

（3）环境属性

环境属性主要指标有六项：废水排放量、CODcr直接排放浓度、废气排放浓度、固体废弃物处置。

废水排放量的核算基本按照单位产品取水量的80%计算，主要原因是排除了织物带走的一部分水分、蒸发的部分水分以及污泥中的水分等。根据《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB 4287-2012）及修改单规定，直接排放的CODcr浓度要低于80mg/l，但考虑到直接排放对环境的影响和总量控制的因素，建议提高要求，按照城镇污水处理厂一级B指标排放，所以选取60mg/l作为浓度限值。

废气排放参考了浙江省相关地方标准以及其他相关行业的大气污染物排放标准。2012年发布的《浙江省VOCs污染整治实施方案》要求，全省开展印染行业定型机废气整治，定型机烟气有效收集处置，油剂回收率90%以上，废气收集率90%以上，总颗粒物去除率应达到80%，油烟去除率应达到75%以上。印染集聚区绍兴县对废气的整治力度最大，先后启动了多轮“蓝天行动”，全县所有定型机必须安装废气静电二级处理装置，并出台了《印染行业定型机废气排放限值》（DB330621T059-2013），规定定型机废气最高允许排放颗粒物浓度不超过30mg/m3，油烟浓度不超过40mg/m3。

| 标准名称 | 颗粒物排放浓度要求（mg/m3） |
| --- | --- |
| 国家大气污染物综合排放标准 | 现有企业：150，新建及其他：120 |
| 北京市地方大气污染物综合排放标准 | 按时段：50，30 |
| 德国大气污染物排放标准 | 20 |
| EHS-纺织品制造业环境、健康与安全指南 | 50 |
| 绍兴县-印染行业定型机废气排放限值 | 30 |

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）年代久远，不具备参考性，北京市《大气污染物综合排放标准》（DB11/501-2007）和绍兴县《印染行业定型机废气排放限值》（DB330621T059-2013）具有较大参考性。根据企业实际情况和未来发展趋势，本标准将颗粒物浓度限值设定为20 mg/m3。

本标准中的油烟是指染整（包括热定型、涂层等生产工艺）过程中挥发的硅油、助剂、染料及其分解或裂解产物混合形成的油性物质。根据相关资料，浙江省印染油烟产生浓度平均约为430 mg/m3，排放浓度平均约为70 mg/m3，平均去除率约为80%。绍兴县出台的《印染行业定型机废气排放限值》（DB330621T059-2013）要求染整油烟不超过40 mg/m3。根据企业实际情况和未来发展趋势，本标准将染整油烟浓度限值设定为30 mg/m3。

挥发性有机物（VOCs）近年来受到更多的关注。2013年7月，《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采集-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ644-2013）规定了环境空气中挥发性有机物（VOCs）的检测标准，确定了环境空气中35种挥发性有机物的测定，但目前并没有将该方法用于检测纺织染整工业废气中的VOCs情况。另外，对于印染废气中的有机酸类、醇类、酮类及酯类化合物，若存在大量使用（如乙酸、乙酸乙酯、丙酮、丁酮、异丙醇）应按相关的方法监测并计算入VOCs排放总量。

| 标准名称 |  |  |  | 总VOCs限值要求（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 国家合成革与人造革工业污染物排放标准 |  | 聚氯乙烯工艺 |  | 150 |
|  |  | 聚氨酯干法工艺 |  | 200（不含DMF） |
|  |  | 后处理工艺 |  | 200 |
|  |  | 其他 |  | 200 |
| 台湾地区聚氨基甲酸酯合成皮业挥发性有机物空气管制及排放标准 |  |  |  | 65（不含DMF） |
| 广东 | 制鞋行业挥发性有机化合物排放标准 |  |  | 40 |
|  | 表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准 |  |  | 90 |
|  | 印刷行业挥发性有机化合物排放标准 |  |  | 120 |
|  | 家具制造行业挥发性有机化合物排放标准 |  |  | 30 |
| EHS纺织品制造业环境、健康与安全指南 |  | 大型 | 干燥工艺（溶剂消耗＞15t/a） | 50 |
|  |  |  | 涂层应用（溶剂消耗＞15t/a） | 75 |
|  |  | 小型装置（溶剂消耗＜15t/a） |  | 100 |

根据对比分析及企业实际情况，纺织涂层类企业参考《合成革与人造革工业污染物排放标准》（GB21902-2008）中对VOCs限值要求，并适当加严，建议设定为100 mg/m3。对非涂层类企业现有污染源VOCs的控制限值设定为60 mg/m3。

固体废弃物主要包括边角余料、染化料桶及包装物、污水处理厂产生的污泥等，从循环经济学角度，提倡资源回收利用，对于企业不能处理的，需要有第三方资质单位回收处理，并保证100%的处置率。

（4）产品属性

产品属性在基本要求中明确提出：产品的基本安全技术要求应符合GB 18401及GB31701的强制性规定，鼓励企业对化学品进行精细化管理，化学品使用宜达到GB/T18885、T/CNTAC8的规定要求。

# 与国内相关标准的对比

（1）到目前为止，国内外没有针对针织印染布的绿色设计标准的研究，本标准的推出，将在这一领域填补国内空白，为各级政府制定相关产业政策提供依据。

（2）标准研制过程中主要参考了欧盟法规、Oeko-Tex Standard 100以及我国节能节水、污染物排放等相关标准，指标的选取根据我国现有监测方法和技术要求。对于国内已有限制要求的指标，已于国际接轨的指标直接采用国内标准要求。对于落后或国内未提出要求的指标，本标准参考REACH法规、Oeko-Tex Standard 100-2017等国外标准进行设定，争取国内前15%的企业达到该基准值要求为取值原则，以体现生态设计产品的优势。

3、本标准项目为首次提出，无相关的国家和行业标准，本标准为推荐性团体标准。

4、本标准项目中所涉及的技术不存在有知识产权的问题。

# 对标准实施的建议

应鼓励企业开展绿色制造，向全社会宣传绿色产品，向消费者推荐使用绿色产品，特别是在招投标中作为重要参考依据。

# 其他情况

无。